ООО «Интерстройсервис»

г.Уфа, 450028, ул.Производственная 8/1

тел./факс. 3472 67-25-66

П А С П О Р Т  №1816

к накладной №1816

Дата составления паспорта «30» ноября 2020 г.

| Наименование блока | Кол-во, шт. | Дата изготов-ления | Номер партии | Марка по прочности | Отпускная прочность, кгс/см2 | Морозостойкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ССБР39 бц мк | 108 | 22.10.2020 | 221020 | 150 | 100 | F100 |
| ССБР 39 терра мк | 108 | 13.10.2020 | 131020 | 150 | 100 | F100 |
| ССПБ 39 терра мк | 864 | 30.10.2020 | 301020 | 150 | 100 | F100 |

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие блоков  требованиям ГОСТа 6133-2019 и ТУ 5741-001-67830053-2019 при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, условий применения установленных стандартами

Приемосдаточные испытания каждой партии камней осуществляют по следующим показателям:

- внешний вид;

- геометрические параметры;

- марка камней по прочности;

- отпускная прочность;

- соответствие цвета лицевых камней эталону.

Начальник ОТК							М.П.